华硕计算机		□指示		□报告		□连络

| 收文单位：左列各单位 | 发文字号： MT-8-2-0037 |
| --- | --- |
| 发文单位：制造处技术中心 | 发文日期： 88.7.12 |
| 事 由： PCB Layout Rule Rev1.70 |

-------料号------------------品名规格------------------供货商--------

ALL Mother Boards, ALL CARDS, ALL CD-ROM BOARDS, ALL DVD BORADS, ALL SERVERS (for R&D1, R&D2, R&D4, R&D5, R&D6)

- 问题描述(PROBLEM DESCRIPTION)

为确保产品之制造性, R&D在设计阶段必须遵循Layout相关规范, 以利制造单位能顺利生产, 确保产品良率, 降低因设计而重工之浪费.

“PCB Layout Rule” Rev1.60 (发文字号： MT-8-2-0029)发文后, 尚有订定不足之处, 经补充修正成“PCB Layout Rule” Rev1.70.

PCB Layout Rule Rev1.70, 规范内容如附件所示, 其中分为:

- ”PCB LAYOUT 基本规范”:为R&D Layout时必须遵守的事项, 否则SMT,DIP,裁板时无法生产.

- “锡偷LAYOUT RULE建议规范”: 加适合的锡偷可降低短路及锡球.

- “PCB LAYOUT 建议规范”:为制造单位为提高量产良率,建议R&D在design阶段即加入PCB Layout.

- ”零件选用建议规范”: Connector零件在未来应用逐渐广泛, 又是SMT生产时是偏移及置件不良的主因,故制造希望R&D及采购在购买异形零件时能顾虑制造的需求, 提高自动置件的比例.

- “零件包装建议规范”:,零件taping包装时, taping的公差尺寸规范,以降低抛料率.

(负责人： 林士棠.   完成日期： 88.7.12

| 传阅单位 | TO | CC | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造处 |  |  |  |
| 技术中心 | ( |  |  |
| 工程中心 | ( |  |  |
| 专案室 | ( |  |  |
| 资材中心 | ( |  |  |
| 采购课 | ( |  |  |
| 物管课 | ( |  |  |
| 机构部 | ( |  |  |
| 台北厂 |  |  |  |
| SMT | ( |  |  |
| DIP | ( |  |  |
| IQC | ( |  |  |
| 龟山厂 |  |  |  |
| SMT | ( |  |  |
| DIP | ( |  |  |
| IQC | ( |  |  |
| 芦竹厂 |  |  |  |
| SMT | ( |  |  |
| DIP | ( |  |  |
| 南崁厂 |  |  |  |
| DIP | ( |  |  |
| 研发处 |  |  |  |
| 研一部 | ( |  |  |
| 研二部 | ( |  |  |
| 研二部(LAYOUT) | ( |  |  |
| 研四部 | ( |  |  |
| 研五部 | ( |  |  |
| 研六部 | ( |  |  |
| 品保中心 | ( |  |  |

|  | PCB LAYOUT 基本规范 |
| --- | --- |

| 项次 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一般PCB过板方向定义： PCB在SMT生产方向为短边过回焊炉(Reflow), PCB长边为SMT输送带夹持边. PCB在DIP生产方向为I/O Port朝前过波焊炉(Wave Solder), PCB与I/O垂直的两边为DIP输送带夹持边. |  |
| 1.1 | 金手指过板方向定义： SMT: 金手指边与SMT输送带夹持边垂直. DIP: 金手指边与DIP输送带夹持边一致. |  |
| 2 | SMD零件文字框外缘距SMT输送带夹持边L1需≧150 mil. SMD及DIP零件文字框外缘距板边L2需≧100 mil. |  |
| 3 | PCB I/O port 板边的螺丝孔(精灵孔)PAD至PCB板边, 不得有SMD或DIP零件(如右图黄色区). |  |

|  | PCB LAYOUT 基本规范 |
| --- | --- |

| 项次 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 光学点Layout位置参照附件一. |  |
| 5 | 所有零件文字框内缘须距”零件最大本体的最外缘或PAD最外缘”≧10 mil; 亦即双边≧20 mil. | 零件公差: L +a/-b ( Lmax=L+a, Lmin=L-b W +c/-d ( Wmax=W+c, Wmin=W-d (文字框Layout: 长≧Lmax+20, 宽≧Wmax+20 |
| 5.1 | 若”零件最大本体的最外缘与PAD最外缘”外形比例不符合,则零件文字框依两者最大值而变化. |  |
| 6 | 所有零件皆须有文字框, 其文字框外缘不可互相接触、重迭. | OK NG |
| 6.1 | 文字框线宽≧6 mil. |  |
| 7 | SMD零件极性标示: QFP: 以第一pin缺角表示.(图a) SOIC: 以三角框表示. (图b) 钽质电容: 以粗线标示在文字框的极性端. (图c) | (a) (b) (c) |
| 7.1 | 零件标示极性后文字框外缘不可互相接触、重迭. |  |
| 7.2 | 用来标示极性的文字框线宽≧12 mil. |  |

|  | PCB LAYOUT 基本规范 |
| --- | --- |

| 项次 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 8 | V-Cut或邮票孔须距正上方平行板边的积层堆栈的Chip C, Chip L零件文字框外缘L≧80 mil. |  |
| 9 | V-Cut或邮票孔须距正上方垂直板边的积层堆栈的 Chip C, Chip L零件文字框外缘L≧200 mil. |  |
| 10 | V-Cut或邮票孔须距左右方平行板边的积层堆栈的 Chip C, Chip L零件文字框外缘L≧140 mil. |  |
| 11 | V-Cut或邮票孔须距左右方垂直板边的积层堆栈的 Chip C, Chip L零件文字框外缘L≧180 mil. |  |
| 12 | 邮票孔与周围突出板边零件的文字框须距离 L≧40 mil. |  |

|  | PCB LAYOUT 基本规范 |
| --- | --- |

| 项次 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 本体厚度跨越PCB的零件,其跨越部份的V-CUT必须挖空. | 俯视图 侧视图 |
| 14 | 所有PCB厂邮票孔及V-CUT的机构图必须一致. |  |
| 15 | PCB之某一长边上需有两个TOOLING HOLES, 其中心距PCB板边需等于(X,Y)=(200, 200) mil﹐Tooling hole 完成孔直径为160 +4/-0 mil. |  |
| 16 | (1) Pitch = 50 mil的BGA PAD LAYOUT: BGA PAD直径 = 20 mil BGA PAD的绿漆直径 = 26 mil (2) Pitch = 40 mil的BGA PAD LAYOUT: BGA PAD直径 = 16 mil BGA PAD的绿漆直径 = 22 mil |  |
| 17 | BGA文字框外缘标示W = 30 mil宽度的实心框, 以利维修时对位置件. BGA极性以三角形实心框标示. | BGA实体 PCB LAYOUT |

|  | PCB LAYOUT 基本规范 |
| --- | --- |

| 项次 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 各类金手指长度及附近之Via Hole Layout Rule: Cards 底部需距金手指顶部距离为Y; 金手指顶部绿漆可覆盖宽度≦W; Via Hole落在金手指顶部L内必须盖绿漆, 并不能有锡珠残留在此区域的Via Hole内. AGP / NLX / SLOT 1转接卡的零件面: L=600, W=20, Y=284 AGP / NLX / SLOT 1转接卡的锡面: L=200, W=20, Y=284 PCI的零件面: L=600, W=20, Y=260 PCI的锡面: L=200, W=20, Y=260 | AGP / NLX PCI / SLOT 1转接卡 |
| 19 | 多联板标示白点: 联板为双面板, 在V-cut 正面及背面各标示一个φ100mil的白点. 联板为单面板, 在V-cut 零件面标示一个φ100mil的白点. 所有PCB厂白点标示的位置皆一致. |  |

|  | 锡偷 LAYOUT RULE 建议规范 |
| --- | --- |

| 项次 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Short Body 型的VGA 15 Pin的最后一排零件脚在LAYOUT时须在锡面LAY锡偷. Ps: DIP过板方向为I/O Port朝前. |  |
| 2 | Socket 7 及Socket 370的角落朝后的位置在LAYOUT时须在锡面LAY锡偷. |  |
| 3 | 其余零件在台北工厂SAMPLE RUN或ENG RUN时会标出易短路的Pin位置, R&D 改版时请加入锡偷. |  |
| 4 | 若零件长方向与过板方向垂直, 则锡偷的位置及尺寸如右图: |  |
| 4.1 | X=1.3~1.8, Y=1.3~1.7皆可有助于提升良率. X=1.8且Y=1.5为最佳组合. 板长1/4长度的中央区域,且P1或P2有一个≦48mil, 为最须LAY锡偷的位置.(如图a) 若无法LAY连续长条的锡偷,则Pin与Pin的中心点必须LAY满锡偷. (如图b) | 图a 图b |

|  | PCB LAYOUT 建议规范 |
| --- | --- |

| 项次 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排针长边Layout方向与PCI长边平行. |  |
| 2 | 锡面测试点的边缘距过板前方的大铜箔距离d须≧60 mil. |  |
| 3 | Leadless (无延伸脚的) SMD零件PCB PAD Layout Rule: (单位: mil) (Equation 1) | 零件侧视图 零件底部图 PCB PAD LAYOUT L:端电极的长度 W: 端电极的宽度 H:端电极的高度,其公差H+a/-b, Hmax=H+a |
| 3.1 | 若此零件有多种sources, 则选用所用sources最大的值max()代入(Equation 1)的. |  |
| 3.2 | 若此零件各种sources间尺寸差异太大,大小 PADs之间以绿漆分开(较佳选择), 绿漆宽度W须≧10 mil. 或Layout成本垒板型式. | 或 |
| 4 | 未覆盖SOLDER MASK 的PTH孔或 VIA HOLE边缘须与SMD PAD边缘距离 L ≧12 mil. |  |

|  | PCB LAYOUT 建议规范 |
| --- | --- |

| 项次 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 有延伸脚的零件PCB PAD Layout Rule: (单位: mil) (Equation 2) Ps: Z为零件脚的宽度 | 零件侧视图 PCB PAD LAYOUT D: 零件中心至lead端点的距离 W: lead 会与pad接触的长度 |
| 5.1 | 若此零件有多种sources,则选用所用sources最大的值max()代入(Equation 2)的. |  |
| 6 | DIP零件钻孔大小 Layout Rule: 若 若 ps: Lc为零件脚截面的长度, Wc为零件脚截面的宽度, ψDrill为PCB完成孔直径. | 零件脚截面图 PCB钻孔图 |
| 7 | 线圈的PAD及零件文字框LAYOUT尺寸如右图: | ψDrill /ψPAD = 80/120 mil ψ文字框 = 734 mil d = 620 mil |
| 8 | SOCKET 7及SOCKET 370的游戏杆长方向与PCI平行. | 或 |

|  | PCB LAYOUT 建议规范 |
| --- | --- |

| 项次 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | SOCKET 7及SOCKET 370的摆设位置请勿摆在PCB中央1/4板长的区域. |  |
| 9 | Through Hole零件的与接大铜箔时, 须： 锡面：PTH可与邻近大铜箔相接. 零件面及内层线路: 法一：Thermal Relief型式, PTH与其余大铜箔不可完全相接, 需用PCB基材隔开. 法二：过锡炉前方(PTH中心点的前180度)的大铜箔可与PTH直接相接; 过锡炉后方(PTH中心点的后180度)的大铜箔则不可与PTH直接相接, 需间隔W ≧ 60 mil. |  |
| 10 | PCB零件面上须印刷白色文字框, 此白框可摆在任何位置, 但不可被零件置件后压住, 其白框长L*宽W = 1654 *276 mil; 此文字框乃为Shop Flow贴条形码, 以利计算机化管理. |  |

|  | PCB LAYOUT 建议规范 |
| --- | --- |

| 项次 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 若同一片板子有两种机种名称, 但其LAYOUT皆相同, 为避免SMT生产时混板, 须在某一角落的光学点, 用不同的喷锡样式辨别. 例如： OEM客户: 用圆形喷锡(直径= 40 mil)光学点. ASUS: 用正方形喷锡(长*宽 = 25*25 mil)光学点. Ps: 由于R&D在LAYOUT时不知道哪些机种会有不同名称, 故制造单位在生产时帮忙check, 反应时填写技术中心制订的”修改建议”表格, pass给技术中心, 由技术中心跟LAYOUT沟通修改. OEM机种光学点修改必须经过业务同意. |  |
| 12 | 多联板CAD文件排列顺序: 单版排列编号采取逆时针方向, 并将第零片放置在左下角(由左而右, 由下而上). 白点标示固在离第零片较远的板边上. | Case 1: 左右二联板 Case 2: 上下二联板 Case 3: 四联板(1) Case 4: 四联板(2) Case 5: 多联板 |

|  | PCB LAYOUT 建议规范 |
| --- | --- |

| 项次 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 大颗BGA(长*宽=35*35 mm)加Heat Sink后, 附耳文字框宽W=274 mil, 附耳文字框长度L=2606 mil, 附耳底部零件限高H须≦50 mil. | 附耳文字框 |

|  | 零件选用 建议规范 |
| --- | --- |

| 项次 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过SMT的异形零件, 其塑料材质的热变形温度(Td)须≧240℃, 或其塑料能承受Resistance to Soldering Heat 在240℃, 10秒钟而不变形, 塑料材质如全部LCP、 PPS, 及部份PCT、 PA6T. 但Nylon46及Nylon66含水率太高，不适合SMT reflow. |  |
| 2 | 异形零件的欲焊接的lead 或tail, 其材质最外层须电镀锡铅合金, 或金等焊锡性较佳的电镀层. |  |
| 3 | 零件的Shielding Plate不可选用镀全锡. |  |
| 4 | SMD零件的包装须为TAPE & REEL, 或硬TRAY盘包装, 或Tube包装, 以TAPE & REEL为最佳选择, 包装规范请参阅”零件包装建议规范”. |  |
| 4.1 | 若零件有极性, 采购时确认零件在TAPE & REEL包装, 或硬TRAY盘包装, 或Tube包装内的极性位置固定在同一方位 ; 并且不因采购时间点不同而购买到极性位置与以往不同方位的零件, 请参阅”零件包装建议规范”. |  |
| 4.2 | DIP零件的包装须为硬TRAY盘包装, 或Tube包装. |  |
| 5 | SMD TYPE的Connectors,其所有零件脚的平面度须≦5 mil. SMD TYPE的Connectors,其所有零件脚与METAL DOWN (例如SODIMM的两个METAL DOWN)的综合平面度须≦6 mil. |  |
| 6 | SMD TYPE的Connectors,其零件塑料顶部与零件脚构成的平面之间的平行度须≦10 mil. |  |
| 7 | Connector 置于平面后重量须平均分布, 不可单边倾斜. |  |

|  | 零件选用 建议规范 |
| --- | --- |

| 项次 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 8 | SMD TYPE的Connectors,其零件塑料顶部正中央须有一平坦区域W*L(例如贴MYLAR胶带)以利置件机吸取.，其面积建议如下(单位mil)： (1) Y<200且X<800：平坦区域面积W*L≧72*72 (2) Y<200且X≧800：平坦区域面积W*L≧120*120 (3) 200≦Y<400：平坦区域面积W*L≧120*120 (4) Y≧400：平坦区域面积W*L≧240*240 因零件种类繁多，若有特殊零件无法适用者，请与技术中心联络商谈。 |  |
| 9 | 所有SMD Connectors须有定位及两个防呆Post(PTH or Non-PTH皆可). |  |
| 10 | PCB无防呆孔但Connector却有极性要求, 其插入的DIP Connectors 须有一个定位防呆Post, 以防插件极反. |  |
| 11 | Leaded 零件的零件脚左右偏移的位置度必须≦6 mil; 亦即左右偏移中心线各允许3mil. |  |
| 12 | 若SMD Connector有极性, 则在Connector本体顶部标示极性. |  |

|  | 零件包装 建议规范 |
| --- | --- |

| 项次 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Taping包装尺寸rule(单位mil): 零件公差: ( 包装 | Case 1: Case 2: |

附件一: 光学点Layout位置

- Index B光学点距板边位置必要大于

- Index N光学点距板边位置必要大于

- 不管新、旧机种, 对角线必须各有一个光学点, 其距离愈长愈好.

- 不管新、旧机种, 其对角线之光学点位置必须不对称.

- 当机种变更版本时, 其对角线之一个或二个光学点位置必须挪动, 其间距(ai ’, bI’)与前一版本(ai , bi)必须 | ai-ai’ | ≧200 mil 或 | bi-bi’ | ≧200 mil;  但若改版幅度不大时, 可在对角线光学点的其中一个旁标示直径100mil的白点, 白点位置随版本变化而改变, 以利辨别.

# Text boxes

H

W

大PAD

小PAD

綠漆

Hole

PAD

PCB長邊

BGA PAD

金手指

DIP過板方向

零件腳/ Metal Down

PCB PAD

文字框

PCI

L2

V-CUT

L2

短

邊

SMT過板方向

b1

a1

| a1 - a2 | ≧200 mil或

| b1 - b2 | ≧200 mil

a2

b2

銅框

SMT進板方向

PCB短邊

PCB長邊

≧200 mil

≧200 mil

PAD

錫偷

過板方向

P1

Y*P1

L1

P2

P2

SMT進板方向

≧200 mil

≧90 mil

PCB短邊

PCB

V-CUT

零件

VIA Hole

過板方向

VGA

錫偷

過板方向

長邊

輸送帶

I/O

PCB長邊

銅TRACE在綠漆下

綠漆

### HEWLET PACKARD

### ASUS

w

L

Wp

Lp

Lc

Wp

Lp

Lc

Wc

ΔH

Taping膠帶

極性包裝方向一致

V-Cut

L

極性標示

文字框

A

6

郵票孔

-A-

防呆Post

L

DIP零件腳

MYLAR

L

W

Y

X

-A-

A

10

文字框

文字框

V-Cut

L

文字框

郵票孔

文字框

L

DIP過板方向

金手指

PCI

L

## NG

# OK

1/4L

搖桿長方向

PCI

搖桿長方向

W

D

零件本體

Lead腳

X

S

Y

W

Z

L

端電極

零件本體

H

L

W

P

L

R

X

L2

ψ

L2

SMD零件腳

1/4L

### L

過板方向

錫面

或

錫面

錫偷

L

INTEL

BGA

L

Y

VIA

d

測試點

基材

大銅箔

W

錫面

測試點

SMT過板方向

L

C2-2

2

C2-3

V-Cut

φ100mil白點標示

DIP過板方向

PCI

排針

內部傳閱收文單位

主    辦

經  副理

發文單位

d

文字框

X*ψPad

ψDrill

Lc

Wc

輸送帶

L

W

L

25

3

C2-1

25

法一：零件面及內層

### L

W

文字框

郵票孔

L

文字框

L

PCB短邊

X

Y

錫面

法二：零件面及內層

DIP過板方向

PAD

綠漆

銅箔

W

基材

### Y

### Y

### L

W

文字框

L

PCB 基材

L

V-Cut

文字框

L

郵票孔

1

C2

0

4

3

2

1

0

C2-2

2

C2-3

3

C2-1

1

C2

0

1

C2-1

0

C2

C2-1

1

C2

0